专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

新兴产业工程学校2023/2024学年第一学期期末考试答案

专业：机电一体化    班级：1班     科目：金属材料与热处理 （时间：90分钟）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

【注意事项】1.请考前务必先查看试卷中是否有缺页或破损，如有立即举手报告以便更换；

2.请把答案写在指定位置上，否则无效；

3.考试结束后，不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、判断题（正确题打√，错误题打×，不需要说明理由，答案填入下面答题框内）（每题1分，共10分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × |

二、单项选择题（每题只有一个正确的选项，错选、多选或不选不得分，答案填入下面答题框内）（每题1分，共10分）

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | C | B | D | C | A | B | A | B |

- 名词解释题（可以采用不同的方式表述，只要求回答概念的本质涵义）（每题5分，共30分）

21.在静载荷作用下，材料产生永久变形而不被破坏的能力。

22.金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高，阻碍金属的进一步变形，而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是，金属在塑性变形时，晶粒发生滑移，出现位错的缠结，使晶粒拉长、破碎和纤维化，金属内部产生了残余应力等。

23.碳溶于ˠ-Fe中所形成的间隙固溶体。

24.平衡状态下的相变温度与实际相变温度的差值。

25.热处理是指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。

26.指材料对某种加工工艺的适应性。

四、解释下列材料编号的含义。（请解释材料编号中数字、字母所表示的含义，以及属于何种具体材料）（每题2分，共10分）

27.Q235AF：表示屈服强度不低于235MP，质量等级为A级的沸腾钢。

28.08F：表示平均含碳量为0.08%的沸腾钢。

29.GCr15：表示平均含铬量为1.5%的滚动轴承钢。

30.4Cr13：表示平均含碳量为0.4%，平均含铬量为13%的不锈钢。

- 31.QT450-10：表示屈服强度不低于450MP，伸长率不低于10%的球墨铸铁。

五、简答题（只要求回答要点，不需要展开论述）（每题8分，共40分）

32.什么是金属材料的力学性能，力学性能主要包括哪些内容？

力学性能指材料在外力作用下所表现出来的形式。力学性能主要包括材料的塑性、韧性、强度、硬度、硬度、疲劳强度等。

33.简述钢的淬透性与淬硬层深度的联系和区别。

淬透性是指钢在淬火时获得淬硬层的能力。不同的钢在同样的条件下淬硬层深不同，说明不同的钢淬透性不同，淬硬层较深的钢淬透性较好。淬硬性：是指钢以大于临界冷却速度冷却时，获得的马氏体组织所能达到的最高硬度。钢的淬硬性主要决定于马氏体的含碳量，即取决于淬火前奥氏体的含碳量。

34.简述细化晶粒的主要途径有哪些。

增加过冷度，变质处理和附加震动三方面进行。